Pag. 1 of 2
[image: image1.jpg]G

INDUSTRIA VERNICI
IMeJ FERMO GALBIATI & C. ...







Самогрунтующийся лак  MASS FOND OPACO GL XXX
Техническая характеристика  





        Ред. 11/03/2011



2.Химические и физические свойства

2.1 Химическая природа 
Грунт прозрачный, полиуретановый


2.2 Цвет



Желтоватый
2.3 Вязкость


41’’± 5’’ (CF4 при 20°C)


2.4 Сухой остаток 

40.6% ± 0.5%

2.5 Срок годности


12 месяцев (хранить в закрытых канистрах)
2.6 Температура применения
от 18 до 35°C в хорошо проветриваемых     

                                                       помещениях
3.Приготовление прдукта

3.1 Продукт


         1432 MASS FOND OPACO 
          100%

3.2 Отвердитель


1433   FP 050                    
            50%
3.3 Разбавитель


0380 OPAL AYD       

            30%

3.4 Время жизни смеси           не более 2 часов  при 20-25°C
3.5 В случаях, если продукт будет использоваться для полного закрытия пор, необходимо разбавителя добавлять не более 5 %, так или иначе, максимальная вязкость должна быть не ниже  24’’ CF4.

4. Условия применения:

4.1 Способ нанесения

         Распылением
	
	
	

	Давление
	4 бар
	//

	Размер сопла
	1.6 мм
	//

	VISCOSITY
	14’’-16’’ CF4
	24-26’’ CF4


	QUANTITY
	100-200 g/sqm
	100-200 g/sqm


5. Время высыхания:


5.1 Сухой от выли



5’ 

5.2 Сухой наощупь


25’

5.3 Сухой до шлифовки


1 час

5.4 Сухой для штабелирования
5 часов

5.5 Полное высыхание


7 дней
5.6 Сушка при нагреве до 45°C
45’

6.Процесс нанесения:
	Шаг
	Количество
	Время сушки

	Шлифовка 150-180
	//
	//

	MASS FOND OPACO GL XXX
	150 г/м2
	 1 ночь

	Шлифовка 320-400
	//
	//

	MASS FOND OPACO GL XXX
	100-150 г/м2
	8 часов


Особенности





• очень хорошая прочность


• хорошая растекаемость


• многослойность


• отличная прозрачность


• быстрое высыхание









































Полиуретановый двухкомпонентный прозрачный лак высокого качества 











