Pag. 2 of 2
[image: image1.jpg]G

INDUSTRIA VERNICI
IMeJ FERMO GALBIATI & C. ...







                                                   Лак RAPIDUR
Техническая характеристика      





        

Ред.. 17/02/2011



2.Химические и физические свойства

2.1 Химическая природа    
Лак полиуретановый, двухкомпонентный
2.2 ЦВЕТ



Прозрачный
2.3 Вязкость


60’’± 10’’ (CF4 при 20°C)


2.4 Срок годности


12 месяцев (хранить в закрытых канистрах)

2.5 Температура применения
от 18 до 35°C в хорошо проветриваемых     

                                                       помещениях
3.Приготовление продукта

3.1 Продукт


РАПИДУР



 
 100%

3.2 Отвердитель
          M 240

          

   50%
3.3 Разбавитель

0391 Разбавитель 214

            30%

3.3 Время жизни смеси    не более 2 часов
4.Условия применения

4.1 Способ нанесения: распылением

         
	
	

	Давление
	4 бар

	Размер сопла
	1.6 мм

	Вязкость
	12’’-14’’ CF4

	Расход на 1 м2
	100 - 150 грамм


5. Время сушки

5.1 Сухой от пыли



около 20’ 

5.2 Сухой наощупь


около 60’

5.3 Сухой для шлифования

4 часа

5.4 Полное высыхание


7 дней
Особенности





•хорошая заполняющая способность


• хорошая твердость


• высокая прозрачность


• высокая прочность


• отличная эластичность


• быстрое высыхание









































Быстросохнущий прозрачный матовый полиуретановый лак для столешниц











