Pag. 1 of 2
[image: image1.jpg]G

INDUSTRIA VERNICI
IMeJ FERMO GALBIATI & C. ...







                                                 PARQUIVE AS 2000 GL 30
Technical Data Sheet      





        

Rev. 17/02/2011



2.Химические и физические свойства

2.1 Химический состав 
         Смесь полиуретановых смол 


2.2 Цвет



Прозрачный
2.3 вязкость


48’’± 0.5’’ (CF4 at 20°C)


2.4 Сухой остаток

         45% ± 0.5%
2.5 Срок хранения

12 месяцев (в закрытой таре)

2.6 Условия работы
         18 до  35°C 

3.Приготовление продукта (пропорции по весу)

3.1 Лак


         PARQUIVE 2000 GL 30

 
        100%

3.2 катализатор


FP 050 (твёрдость), FP 22 (пластичность)   50%                                              
3.3 разбавитель


THINNER 277

                       30-40%

3.3 время жизни смеси            примерно 3 часа
4.Настройки:

4.1 Основание

         Предварительно загрунтованная поверхность
	
	

	давление
	4 bar

	дюза
	1.6 mm

	вязкость
	12’’-14’’ CF4

	расход
	100 - 150 г/м2


5.сушка:


5.1 от пыли



         около 40’ мин

5.2 на отлип



около 70’ мин

5.3 штабелирование


6 часов

5.4 полная сушка



7 дней
6.Процесс нанесения:
	шаг
	количество
	Время сушки

	Шлифовка 120-150-180
	//
	//

	Грунт PARQUIVE AN 007
	2х150 г/м2
	 12 часов

	Шлифовка 320-400
	//
	//

	PARQUIVE 2000 GL 30
	150 г/м2
	12 часов


особенности





• отличная заполняемость


• хорошая тиксотропность


• хорошая прозрачность


• высокая твёрдость


• хорошая химстойкость









































Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный лак для лестниц и паркета











All IVE products are for professional use; this means that the operator should have a good knowledge about the right usage of the products especially in relation with technical and safety matters. 
All the information in this technical data sheet are based on IVE best know-how, experiences and lab test. These information have to be intended for general usage of the products; as IVE cannot control each single customer we decline any responsibility about an incorrect usage of the products or their usage in not-standard sequences.

IVE assure that its products complies in the time to the original chemical-physical standards. 
IVE Coatings S.r.l. – Via Toscanini, 53 – 20038 Seregno (MB) – Tel. +39 0362 231401 – E-mail mail@ive.it

