Pag. 1 of 2
[image: image1.jpg]G

INDUSTRIA VERNICI
IMeJ FERMO GALBIATI & C. ...







COD: 6365

 
   POLICART 2008 WHITE
Техническая характеристика 





        Rev. 29/09/2010




2. Химические и физические свойства

2.1 Химическая природа 
Смесь полиэфирных смол


2.2 Цвет       


Белый
2.3 Сухой остаток


55’’± 5’’ (CF6 at 20°C)


2.4 Плотность        

1.45 кг/л
2.5 Срок годности


6 месяцев в фирменной упаковке

2.6 Условия использования
18 до 35°C в хорошо проветриваемых 

                                                       помещениях
3. Приготовление продукта

3.1 Продукт 


6365 POLICART 2008 WHITE

 100%

3.2 Ускоритель


0082 Ускоритель            

    2%

3.3 Отвердитель


0358 CAT. POLILUX или 0360 LV 93
    2%

3.4 Разбавитель


Ацетон        



  10%


3.5 Рабочая вязкость

11’’±2’’ (CF4 при 20°C)


3.6 Реальная твердость   
около 87% (по рез-там эмпирической 

                                                       проверки)
3.7 Жизнеспособность

35’±10’ (с кат-ром Полилукс) или 150’±10’ (с 
                                              кат-ром LV 93) ghb 25°C
3.8 It’s possible to dilute from 5% to 10%; higher is the dilution longer will be 

      the mixture pot-life.
3.9 Процент ускорителя может быть уменьшен до 1% в случае теплой

окружающей среды. 
4. Условия использования:

4.1 Подложка


Шлифованный массив или МДФ
	
	Высокое
	Низкое
	Безвоздушное

	Давление
	30-40 бар
	4 бар
	30-40 бар

	Размер сопла
	13/50
	3 мм
	13/50

	Вязкость
	9-13’’ CF6
	9-13’’ CF6
	9-13’’ CF6

	Количество
	3 x 300 г/м2
	3 x 300 г/м2
	3 x 300 г/м2


5.Время сушки:


5.1 Время гелеобразования

50'±10'


5.2 PIECE TURN



3 hours


5.3 До шлифовки



6 часов

5.4 До штабелирования


8 часов

5.5 Полное высыхание                      7 дней
5.6 Эти параметры получены при температуре 25°C; повышение температуры уменьшает срок сушки.
6. Последовательность нанесения:

	Шаг
	Количество
	Время сушки

	Шлифовка 120-150-180
	//
	//

	ISOLANTE PALISSANDRO
	100-150 г/м2
	24 часа

	POLICART 2008 WHITE
	3 x 300 г/м2
	 48 часа 

	Шлифовка 280-400-600
	//
	//

	Глянцевый или матовый лак, водный или на раст-лях
	//
	//


6.1 С экзотическими породами древесины мы рекомендуем применять 3 слоя грунта, с выдержкой  2 часов между каждым слоем.

7. Важная информация:


7.1 Избегайте прямого контакта между УСКОРИТЕЛЕМ и Отвердителем: это может вызвать возникновение дыма и огня. 
7.3 В случае работы с двойной всасывающей системой необходимо подготовить следующие смеси:
     Красная смесь:6365 POLICART 2008 WHITE 

 100%

0082 Ускоритель            

     4%
Ацетон        



   10%

     Белая смесь
6365 POLICART 2008 WHITE 

 100%
0358 CAT. POLILUX


    4%
Ацетон         



   10%
Жизнеспособность Красной смеси очень длинная, в то время как белые смеси «живут» максимум 24 часов при температуре 20-25 ° C. pot-life at 20-25°C.  
Особенности





• отличная тиксотропность


• выравнивание 


• отличная шлифовка 


• очень хорошая заполняемость


• хороший белый цвет


• матовый



































Белый полиэфирный грунтовочный лак высокого качества 











