AKZO NOBEL
КРАСКА Д-ДУР
2675-756251-белая
1132-58909-ярко-белая
Д-дур - двухкомпонентная полиуретановая поверхностная краска для наружных и внутренних работ, разработанная для промышленного использования.
Тиксотропные свойства краски Д-дур позволяют наносить ее на вертикальные поверхности, например, при изготовлении окон.
Д-дур может наноситься электростатическим распылением.
В качестве грунта при изготовлении окон рекомендуется использовать Д-Дур грунт.
Технические данные:
Цвет: NCS S-0502Y
Тип: двухкомпонентная полиуретановая краска, на основе полиэстера, который при добавлении отвердителя образует полиизоцианатную форму полиуретана
Вязкость при поставке: тиксотропная.
Сухой остаток: 50 % вес.
Плотность: 1,25 кг/л
Степень глянца 25 %
Огнеопасность: огнеопасный
Нанесение:
Отвердитель:
На 100 объемных частей краски Д-Дур-30 объемных частей отвердителя 1871-01085
Разбавитель: разбавитель 800-00218 от 20 до 50%
Рабочая вязкость 20-40 с./DIN 4/23 C.
Время жизни смеси: 4 часа при 20 С.
Сушка:
Сухая для шлифования при нанесении 120 мкм:
при 20 С – 4-5 часов, при 40 С – 2-3 часа
Сухая для штабелирования при нанесении 120 мкм:
при 20 С – 8 часов, при 40 С – 3-4 часа
Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.
Краска УС-35 алкидная
	
Краска сохнущая в естественных условиях для наружных поверхностей
056-45435
Пригодна также для окраски окунанием, имеет хорошую атмосферостойкость.
Плотность: около 1,10 кг/л.
Тип: алкидная масляная краска
Область применения: для грунтования и отделки поверхности цельной древесины в интерьере.
Технические характеристики:
Сухой остаток: ОКОЛО 50% ВЕС.
Вязкость при поставке: около 23 с, DIN4/20 С
Вязкость при нанесении: при распылении около 22 с, DIN4/20 С, при окунании около 14-16 с, DIN4/20 С
Разбавитель и очистка инструментов: уайт спирит
Сушка:
под шлифовку- 4 ч. при 20 С, 2 ч. при 40 С.
полное высыхание: - 16 ч. при 20 С., 5 ч. при 40 С.
Времена высыхания приблизительны при мокром нанесении 100 г/м. кв. При сушке обеспечить достаточную вентиляцию
Степень блеска: около 35%
Воспламеняемость: воспламеняемый
Складирование: 
В прохладном помещении в герметично закрытой таре. Внимание! Открытую тару тщательно закрыть, чтобы краска не покрывалась пленочной коркой.
Внимание! Риск самовозгорания у масляных красок! Материалы с пылью от распыления, тряпки с остатками краски и т. п. сохранять в закрытом, металлическом сосуде. 


